**Μάρμαρο Διονύσσου**

Φυσικομηχανικές Ιδιότητες :

* Φαινόμενη ειδική πυκνότητα : 2.715 kg/m3
* Συντελεστής υδαταπορρόφησης : 0,09 % wt
* Αντοχή σε θλίψη (dry c) : 112 MPa
* Αντοχή σε κάμψη (dry c) : 20 MPa
* Φθορά μετά από τριβή : 6,17 mm