**Μάρμαρο Ριτσώνας**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά :**

|  |  |
| --- | --- |
| Φαινόμενη ειδική πυκνότητα | 2680 Kg/m3 |
| Συντελεστής υδαταπορρόφησης | 0.22 wt% |
| Αντοχή σε θλίψη | 107 MPa |
|  |  |
| Φθορά μετά από τριβή  | 2.20 mm |
|  |  |