**Μάρμαρο Τήνου**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά :**

|  |  |
| --- | --- |
| Φαινόμενη ειδική πυκνότητα | 2802 Kg/m3 |
| Συντελεστής υδαταπορρόφησης | 0.41 wt% |
| Αντοχή σε θλίψη | 111 MPa |
| Αντοχή σε κάμψη | 24 MPa |
| Φθορά μετά από τριβή | 2.50 mm |
|  |  |